附件

汕尾市城区建筑室内用腻子产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取在有效保质期内的经企业检验合格的同一批次产品不低于3kg/桶的样品，2桶（当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装），分成2份，每份1桶，1份送检验机构检验，1份留存企业备查。

二、检验依据

表1建筑室内用腻子检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 |
| 2 | 可溶性铅含量 | GB/T 30647-2014 |
| 3 | 可溶性镉含量 | GB/T 23991-2009 |
| 4 | 可溶性铬含量 | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 可溶性汞含量 | GB/T 23991-2009 |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-2020 |
| 7 | 打磨性 | JG/T 298-2010 6.10 |
| 8 | 耐水性 | JG/T 298-2010 6.11 |
| 9 | 粘结强度 | JG/T 298-2010 6.12 |
| 10 | 柔韧性 | JG/T 298-2010 6.13 |
| 11 | 标志 | GB/T 9750-1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则

（一）依据标准

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法

GB/T 30647-2014 涂料中有害元素总含量的测定

GB/T 23991-2009 涂料中可溶性有害元素含量的测定

GB/T 1728-2020 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 9265-2009 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T 23981.1-2019 白色和浅色漆对比率的测定

GB/T 9750-1998 涂料产品包装标志

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。